	FICHA TÉCNICA

Ed.02

S.30
	[image: image1.emf]


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

GUANTE MENAJE BICOLOR EXTRAFUERTE
	TALLA

EXTRA GRANDE
	LONGITUD

305 +/- 10 mm
	ANCHO

115 +/- 5mm
	FUERZA A LA

RUPTURA

Mpa=megapascal

10
	FLEXIBILIDA A LA RUPTURA

(Min.)

500%
	GROSOR

(mm)

0.45-0.50

	GRANDE
	305 +/- 10 mm
	110 +/- 5 mm
	10
	500%
	0.45-0.50

	MEDIANA
	305 +/- 10 mm
	105 +/- 5 mm
	10
	500%
	0.45-0.50

	PEQUEÑA
	305 +/- 10 mm
	95 +/- 5 mm
	10
	500%
	0.45-0.50


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1.1 TIPO                             

                          LATEX100%.Con bajo contenido proteico y amoniacal. Doble         
                                                                                                 capa  de látex lo que favorece mayor duración
1.2 COLOR                            

Azul/amarillo
1.3 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS
            Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando  
                                                                                          mejor agarre en productos humedecidos y aceitosos.

                                                                                          Anatómico: favorece el ajuste de la mano.






            Par: mano derecha/mano izquierda








                          Interior: ALGODÓN FLOCADO (Procedimiento de acabado
                                                                                          que consiste en colocar fibras textiles, dando como resultado 
                                                                                          un contacto agradable y un mejor confort.
                                                                                          Este procedimiento facilita el revestimiento, desvestimiento y   
                                                                                          limita la transpiración.)
1.4 POLVO                                                                   
Totalmente carente de polvo lubricante.
1.5 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO   
   Los guantes mantendrán sus propiedades siempre

                                                                                          que se almacenen en lugares secos a temperaturas 

                                                                                          entre 10º y 30º. No exponer a la luz solar directa.
       1.6 CONSEJOS DE UTILIZACIÓN                            Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando  
   

                                                                                          que reciban luz solar.
       1.7 VIDA                                                                          Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la

                                                                                          fecha de fabricación, siempre que se cumplan las 

                                                                                          condiciones de almacenamiento anteriores.
1.8 UTILIZACIÓN                                                        Industrias químicas                                                                              
                                            


            Limpieza doméstica e industrial

        


            Manipulación de alimentos

                                             


            Utilizados en agricultura, pesca, albañilería

1.9 ENVASE                                                                   Bolsa individual: 1 par

                                                                                         Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

       ENSAYOS  REALIZADOS  DEL GUANTE: 

  EN 420 REQUISITOS GENERALES

                       EN 388 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

                       EN 374 RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

      DPTO. CONTROL DE CALIDAD 
[image: image2.emf]
