[image: image1.png]dhSANICEN: /ot

- Espocialidades Fo
- Divisién Consumo




CARACTERISTICAS TÉCNICAS

GUANTE NITRILO AZUL   S/POLVO   PARA EXAMEN

	TALLA
	LONGITUD

(mm)
	ANCHURA

(mm)
	FUERZA                          A LA RUPTURA

ANTES DEL ENVEJECIMIENTO

(Mpa)

ASTM       14 MPa
	FUERZA                           A LA RUPTURA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

(Mpa)

ASTM     14 MPa
	ELONGACION                A LA RUPTURA

ANTES DEL ENVEJECIMIENTO

(%)

ASTM     500%
	ELONGACION               A LA RUPTURA  DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

(%)

ASTM  400%
	GROSOR

(mm)

DEDO         PALMA

+/-0.03

	XL
	240+/-5
	115+/-2
	26.2
	23.7
	580
	570
	0.18                0.15

	L
	240+/-5
	105+/-2
	26.1
	24
	595
	585
	0.18                0.15

	M
	240+/-5
	94+/-2
	26.5
	24
	550
	555
	0.18                0.15

	P
	240+/-5
	83+/-2
	26.1
	24
	550
	550
	0.18                0.15

	XP
	240+/-5
	75+/-2
	25.9
	24.5
	575
	570
	0.18                0.15


· COMPOSICIÓN:100% NITRILO (COPOLIMERO DE BUTADIENO ACRILONITRILO)

· COLOR:AZUL

· POLVO: TOTALMENTE CARENTE DE POLVO LUBRICANTE.

· ESTRUCTURA: MICRORUGOSO

                                            EL PUÑO CON RIBETE ASEGURA UNA FACIL COLOCACIÓN

                                            Y PREVIENE QUE SE ENROLLE.
                                            AMBIDIESTRO

· NORMAS QUE CUMPLEN:

· LA NORMA EN 420 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA GUANTES

· LA NORMA EN 374 PROTECCION CONTRA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS MICROORGANISMOS POCO NOCIVOS.
· NORMATIVA EN 455-1 Y EN-2:
             1. -    Los ensayos realizados según la normativa europea EN455-1 demuestran la ausencia

        de perforaciones fuera de los limites del indica AQL 1.5.

              2. -   Los ensayos realizados según la normativa europea EN 455-2 confirman las dimensiones

        del guante se ajuntan a dicha norma y que cumplen los requisitos de resistencia a la rotura.

· CONDICIONES DE MANTENIMIENTO:                                                                                                                                                             LOS GUANTES MANTENDRAN SUS PROPIEDADES CUANDO SE ALMACENEN EN CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                           DE NO HUMEDAD TEMPERATURA ENTRE 10 Y 30º.

       EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR DIRECTA.

· CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

GUANTES CONCEBIDOS PARA UN SOLO USO.

QUITARSE LOS GUANTES EVITANDO TOCAR LA PARTE EXTERIOR  PARA ELLO, DOBLAR EL MANGUITO  Y QUITÁRSELOS DANDO LA VUELTA.                     

TENER LAS MANOS SECAS Y LIMPIAS AL PONERSE LOS GUANTES.

· CADUCIDAD: 3 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN RESPETANDO LAS

                                         CONDICIONES DE MANTENIMIENTO ARRIBA EXPLICADAS.

· UTILIZACIÓN:  PREPARACIÓN ALIMENTARIA

         FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS

         TRABAJOS DE PRECISION

         FOTOGRAFIA 

· ACONDICIONAMIENTO: INDICACIÓN DE TALLA EN CAJA DISPENSADORA Y EN CARTON

· CAJAS:  1000 UNDS

· CAJAS DISPENSADORAS: 100 UNDS

                                                                                                                                       DPTO. CONTROL CALIDAD

