
[image: image2.png]SANICEN

Guantes y Equipos de Proteccion
Division Farmacia 0

7
Division Hospital e

Division Industrial %‘Pamjﬁ&




CARACTERISTICAS TÉCNICAS

GUANTE NITRILO AZUL   S/POLVO   (NEW MARK)
	TALLA
	LONGITUD (mm)
	ANCHURA    (mm)
	FUERZA  A LA RUPTURA  ANTES DEL ENVEJECIMIENTO                   (Mpa)                   ASTM       14 MPa               
	FUERZA A LA RUPTURA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO                  (Mpa)                         ASTM       14MPa 
	ELONGACION A LA RUPTURA    ANTES DEL ENVEJECIMIENTO                    (%)                           ASTM     500%
	ELONGACION A LA RUPTURA  DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO                      (%)           ASTM  400%
	GROSOR                    (mm)                          DEDO   PALMA          +/-0.03

	XL
	240+/-5
	115+/-2
	26.2
	23.7
	580
	570
	0.18       0.15

	L
	240+/-5
	105+/-2
	26.1
	24
	595
	585
	0.18       0.15

	M
	240+/-5
	94+/-2
	26.5
	24
	550
	555
	0.18       0.15

	P
	240+/-5
	83+/-2
	26.1
	24
	550
	550
	0.18       0.15

	XP
	240+/-5
	75+/-2
	25.9
	24.5
	575
	570
	0.18      0.15


· COMPOSICIÓN:100% NITRILO (COPOLIMERO DE BUTADIENO ACRILONITRILO)

· COLOR:AZUL

· POLVO: TOTALMENTE CARENTE DE POLVO LUBRICANTE.

· ESTRUCTURA: MICRORUGOSO

                                           EL PUÑO CON RIBETE ASEGURA UNA FACIL COLOCACIÓN Y PREVIENE QUE SE    
                                           ENROLLE.  

                                          AMBIDIESTRO

· NORMAS QUE CUMPLEN:

· LA NORMA EN 420 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA GUANTES

· LA NORMA EN 374 PROTECCION CONTRA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS MICROORGANISMOS POCO NOCIVOS.
· NORMATIVA EN 455-1 Y EN-2:
             1. -    Los ensayos realizados según la normativa europea EN455-1 demuestran la ausencia

        de perforaciones fuera de los limites del indica AQL 1.5.

              2. -   Los ensayos realizados según la normativa europea EN 455-2 confirman las dimensiones

        del guante se adjuntan a dicha norma y que cumplen los requisitos de resistencia a la rotura.

· CONDICIONES DE MANTENIMIENTO:                                                                                                                                                             LOS GUANTES MANTENDRAN SUS PROPIEDADES CUANDO SE ALMACENEN EN CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                           DE NO HUMEDAD TEMPERATURA ENTRE 10 Y 30º.

       EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR DIRECTA.

· CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

GUANTES CONCEBIDOS PARA UN SOLO USO.

QUITARSE LOS GUANTES EVITANDO TOCAR LA PARTE EXTERIOR  PARA ELLO, DOBLAR EL MANGUITO  Y QUITÁRSELOS DANDO LA VUELTA.                     

TENER LAS MANOS SECAS Y LIMPIAS AL PONERSE LOS GUANTES.

· CADUCIDAD: 5 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN RESPETANDO LAS

                                         CONDICIONES DE MANTENIMIENTO ARRIBA EXPLICADAS.

· UTILIZACIÓN:  PREPARACIÓN ALIMENTARIA

         FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS

         TRABAJOS DE PRECISION

         FOTOGRAFIA 

· ACONDICIONAMIENTO: INDICACIÓN DE TALLA EN CAJA DISPENSADORA Y EN CARTON

· CAJAS:  1000 UNDS

· CAJAS DISPENSADORAS: 100 UNDS

DPTO. CONTROL CALIDAD

[image: image1]